密級配瀝青混凝土粒料級配及瀝青含量表
篩號	通過方孔試驗篩之重量百分率
	37.5mm / (11/2in)	25.0mm / (1in)	19.0mm / (3/4in)	12.5mm / (1/2in)	9.5mm / (3/8in)	4.75mm（No.4）
50.0mm / （2in）	100
37.5mm / （1.5in）	90～100	100
25.0mm（1in）	－	90～100	100
19.0mm（3/4in）	56～80	－	90～100	100
12.5mm（1/2in）	－	56～80	－	90～100	100
9.5mm（3/8in）	－	－	56～80	－	90～100	100
4.75mm（No.4）	23～53	29～59	35～65	44～74	55～85	80～100
2.36mm（No.8）	15～41	19～45	23～49	28～58	32～67	65～100
1.18mm（No.16）	－	－	－	－	－	40～80
0.60mm（No.30）	－	－	－	－	－	25～65
0.30mm（No.50）	4～16	5～17	5～19	5～21	7～23	7～40
0.15mm（No.100）	－	－	－	－	－	3～20
0.075mm（No.200）	0～6	1～7	2～8	2～10	2～10	2～10
瀝青含量，%（以瀝青混合料之總重量計算）	3～8	3～9	4～10	4～11	5～12	6～12
附註：本表係參考ASTM D3515之規定。

馬歇爾配合設計查驗表
馬歇爾配合設計規範	輕交通量 / 面層與底層		中交通量 / 面層與底層		重交通量 / 面層與底層
	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值
夯擊次數(每面)	35		50		75
穩定值,N / (磅)	3336 / (750)	--	5338 / (1200)	--	8006 / (1800)	--
流度值，0.25mm	8	18	8	16	8	14
空隙率(%)	3	5	3	5	3	5
VMA (%)	見下表
VFA	70	80	65	78	65	75
滯留強度指數	75以上		75以上		75以上

各種標稱最大粒徑對應之最小VMA值
標稱最大粒徑		最小VMA值
		設計空隙率(%)
mm	in	3.0	4.0	5.0
4.75	No.4	16.0	17.0	18.0
9.5	3/8	14.0	15.0	16.0
12.5	1/2	13.0	14.0	15.0
19.0	3/4	12.0	13.0	14.0
25.0	1.0	11.0	12.0	13.0
37.5	1.5	10.0	11.0	12.0