名稱	檢驗項目	依據之標準	規範之要求	頻率
瀝青混凝土	瀝青含量	AASHTO T164	瀝青含量之允許誤差在±0.5%以內者	1.鋪築前，依CNS 12388 A3286規定辦理取樣。 / 2.契約數量若未達100t，得免驗。 / 3.同一拌和廠商同一天供應之同一種瀝青混凝土數量視為同一批，每批至少抽驗2次，惟數量未達200t時得僅抽驗1次，各次之檢驗結果不互相平均，各次抽驗之代表數量則由監造單位依查驗時之現況認定。
	瀝青混合料抽油後篩分析試驗	AASHTO T30、 / 第02741章之「密級配瀝青混凝土粒料級配及瀝青含量表」規定之試驗篩號與工程司認可之配合公式（JMF）	(1)12.5mm（1/2in）以上 / 之容許差在±8%以內者 / (2)9.5mm（3/8in）及4.75mm（No.4）之容許差在±7%以內者 / (3)2.36mm（No.8）及1.18mm（No.16） / 之容許差在±6%以內者 / (4)0.6mm（No.30）及0.3mm（No.50）之容許差在±5%以內者 / (5)0.15mm（No.100）之容許差在±4%以內者 / (6)0.075mm（No.200）之容許差在±3%以內者
	厚度	CNS 8755	契約圖說之規定厚度以上。	1、未滿1000 m2至少鑽取試體1個。 / 2、每增1000 m2鑽取試體1個。 3、若施作面積連續達10000 m2以上者，以10000 m2為一單位工區面積，求其單位工區所有試體平均值。 4、若施作面積連續未達 10000m2者，得因其顯然之特性縮小工區面積，求其單位工區所有試體平均值。
	壓實度	CNS 12390	(1)8M寬以上主要道路:壓實度達95%以上者視為合格。 / (2)未滿8M寬道路: 壓實度達93%以上者視為合格。
	平整度	依本章第3.4.2節，於鋪面完成滾壓後以3m直規或高低式平坦儀檢驗	SD 標準差： / (1)一般道路: / SD≦2.6mm合格 / (2)快速道路 / SD≦2.4mm合格	1.單向兩車道以下，抽驗一個車道。 / 2.單向三車道以上時，抽驗兩個車道。

一般道路：設計速率＜80km/hr者。
快速道路：設計速率≧80km/hr者。

臺北市政府瀝青混凝土路面平整度檢驗報告表
工程名稱					標別					編號
廠商					(左)(右)(快)(側)車道					第 頁共 頁
樁號					鋪築日期					檢驗日期
組數(K)	K+ 距路面(左右)側邊線起 M / 高低差(mm)					全距		計 算 公 式
				R(mm)
1					=ΣＲ／Ｋ / =／d2 / =平均全距 / =標準差 / Ｋ=組數 / d2=統計係數 / 高低差正值代表測點下凹，負值代表測點上凸。 / 全距(R)為高低差最大值與最小值之相差值。 / 值四捨五入取2位小數。 / *d2 統計係數表* / 每組點數 d2 6 2.53 7 2.70 8 2.85 9 2.97 10 3.08
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΣＲ＝
平均全距(mm) ＝
標準差(mm) ＝
附註
承包商: 監造單位: