混凝土規格 / 28天抗壓 / 強度（）	澆置方法	參考水泥 / 用量 / （kg/m3）	一般澆置 / 坍度範圍 / （cm）	最大淨用水量 / （公升／50kg / 水泥）	粗粒料尺度 / （mm）
140kgf/cm2	振動式	215～235	10.0～20.0	31	4.75～50
175kgf/cm2	振動式	250～275	5.0～15.0	31	4.75～50
210kgf/cm2	振動式	300～325	5.0～12.5	24	4.75～37.5
245kgf/cm2	振動式	350～375	5.0～12.5	24	4.75～37.5
	水 中	375～400	15.0～20.0	27	4.75～25
280kgf/cm2	振動式	360～400	5.0～12.5	22	4.75～25
	水 中	400～425	15.0～20.0	27	4.75～25
315kgf/cm2	振動式	430～440	5.0～12.5	21	4.75～25
350kgf/cm2	振動式	450～475	5.0～12.5	20	4.75～25
400kgf/cm2	振動式	475～500	5.0～12.5	20	4.75～25
R（抗彎）＝ / 45kgf/cm2	振動式	350～375	0～ 7.5	22	4.75～50
備註：1.水泥用量依粗粒料尺度、級配、減水劑用量而異。 / 2.若採用混凝土泵送機輸送時，粗粒料尺度可降低，水泥量酌予增加，坍度可增加至15cm。