名稱	檢驗項目				檢驗方法	規範之要求	頻 率
預鑄溝蓋板	外型查驗	尺度			量尺、游標卡尺、目視	須符合設計尺度	逐一查驗
		許可差		長寬		±1/200
				厚度		±1/50
		表面				應整齊無缺損，不得有裂痕或邊角不完整
						符合設計值之規定	1.數量未達60 塊時免檢驗。 / 2.數量達60～300塊檢驗1塊。 / 3.數量超過300 塊時，每300 塊加驗1塊。
	內部構造檢查		L1、S1型
			L2、S2型			符合設計值之規定	1.數量未達20 塊時免檢驗。 / 2.數量達20～100塊檢驗1塊。 / 3.數量超過100 塊時，每100 塊加驗1塊。
	鑽心試驗		個別值		CNS 1238	0.75以上	1.數量未達60 塊時免檢驗。 / 2.數量達60～300塊檢驗1塊。 / 3.數量超過300 塊時，每300 塊加驗1塊。
			平均值			0.85以上
	溝壁頂緣				以1:3水泥砂漿粉平，並以水線檢測平整度	符合設計值之規定	由工程司視需求加強抽驗
鑄鐵蓋及蓋座	抗拉強度 / （L2、S2型適用）				CNS 2869	500MPa以上	數量未達20 座時，免送驗。 / 數量達20～100座檢驗1次。 / 數量超過100座時，每100 座加驗1次。
	伸長率 / （L2、S2型適用）					7﹪以上
格柵蓋及蓋座	抗拉強度				CNS 2473	400~510N/mm2
	伸長率					17﹪以上
	鍍鋅量				CNS 1247	600g/m2以上