名 稱	檢驗項目		依據之標準	規範之要求	頻 率
快凝油溶瀝青RC-70	動黏滯度60℃		CNS 14249 K61055	70~140cSt	1.數量未達4t時，免送驗。 / 2.數量超過4t時，每件工程至少檢驗1次。
	最大含水量		CNS 3517 K6339	0.2﹪以下
	蒸餾液量	至190℃	CNS 12118 K6109	≧10﹪
		至225℃		≧50﹪
		至260℃		≧70﹪
		至315℃		≧85﹪
		360℃殘餘量		≧55﹪
	蒸餾殘餘	針入度	CNS 10090 K6755	80~120
		延展性	CNS 10091 K6756	≧100cm
		於四氯化碳中之溶解度	AASHTO T44	≧99.0﹪
乳化瀝青RS-1	黏度SFS (25℃)		CNS 1304	20-100
	脫乳化性，% / 35ml,0.02N CaCl2			60以上
	篩析試驗，%			0.10以下
	蒸餾殘渣，%			55以上
	蒸餾殘渣特性	針入度mm/10，100g，5秒(25℃)		100-200
		延性(25℃)，cm		40以上
		三氯乙烯溶解度，%		97.5以上
		灰份，%		2.0以下
乳化瀝青CRS-1	黏度SFS (50℃)		CNS 1304	20-100
	脫乳化性，% / 35ml,0.02N CaCl2			40以上
	篩析試驗，%			0.10以下
	蒸餾殘渣，%			60以上
	蒸餾殘渣特性	針入度mm/10，100g，5秒(25℃)		100-200
		延性(25℃)，cm		40以上
		三氯乙烯溶解度，%		98以上