表1 透水性碎石級配底層
試驗篩(mm) / 名稱	通過重量百分率(%)
	25	19	13.2	4.7	2.36
碎石級配	100	95~100	60~90	20~50	10~33

表2 各項材料檢(試)驗
名稱	檢驗項目	依據之標準	規範之要求	頻 率
透水性碎石級配底層	級配料篩分析試驗	CNS 485 / CNS 486	符合2.1.2(2)表1	數量未達120 m3時免檢驗。 / 數量達120～600m3檢驗1次。 / 數量超過600 m3時，每600 m3加驗1次。
	塑性指數	CNS 5088	<6
	CBR值	CNS 12382	≧80
透水性混凝土地磚	外觀、尺度及許可差	CNS 14995	外觀不得有影響強度及其特性之裂紋。 / 尺度依契約圖說規定辦理，長度及寬度許可差應為標示尺度之± 2mm,厚度許可差應為標示厚度之± 3mm。	一、外觀之抽樣數量： / 8,000個以下：12個。 / 8,001~100,000個：24個。 / 超過100,000個：36個。 / 二、尺度及許可差、表面瑕疵之各抽樣數量 / 8,000個以下：6個。 / 8,001~100,000個：12個。 / 超過100,000個：18個。
	表面瑕疵		厚度在80mm以下者，不得有高度超過2mm瑕疵突出物；厚度超過80mm者，不得有高度超過3mm之瑕疵突出物。
	抗壓強度 / σ		依契約圖說選用類型辦理，如未規定時，平均值應在32 MPa以上，且任一試樣測試值不得小於28 MPa。	抗壓強度、抗彎強度、透水係數及防滑性之各抽樣數量 / 8,000個以下： / 各3個。 / 8,001~100,000個：各6個。 / 超過100,000個：各9個。 / 註：每組抽樣應於每一抽樣區段內隨機抽樣；不得集中於某一區段或前後區段連續抽樣，造成抽樣不均。
	抗彎強度 / R		長度或寬度減去40mm之值與厚度之比值≧3倍時，須辦理。 / R≧0.7√σ / R：抗彎強度 / σ：抗壓強度
	透水係數		20°C之透水係數平均值≧1.0×10-2cm/s。
	防滑性	CNS 3299-12	任一試樣防滑係數C.S.R值均不得低於0.75
透水砂漿	拉拔強度	CNS 12611	每組試體平均值≧2kgf/cm2以上及。	未超過100 M2（或120包）者，由廠商提出最近2年內同規格之試驗報告，得予免驗。 / 每1,000 m2（或1,200包）抽樣1組，每組製作3個試體，未滿1000 m2（或1,200包）仍須抽樣1組。
	透水係數	CNS 14995	試體平均值≧2×10-2cm/sec。
透水混凝土	抗壓強度	CNS 1232	175kgf/cm2以上	每100m3取樣1組，每組製作5個試體，未滿100m3依100m3抽樣
	透水係數	CNS 14995	5個平均值≧2×10-2cm/sec	每100m3取樣1組，每組製作5個試體，未滿100m3依100m3抽樣

表3 施工成果檢驗
名稱	檢驗項目	依據之標準	規範之要求	頻 率
路基整理	壓實度	CNS 11777-1	最大乾密度之85%以上。	數量未達200 m2時免檢驗。 / 數量達200～1000m2檢驗1次。 / 數量超過1000m2時，每1000 m2加驗1次。
透水性碎石級配底層	壓實度	CNS 11777-1	最大乾密度之93%以上	數量未達60m2時，免檢驗。道路兩旁均設計有人行道者，每邊至少均應試驗1點。 / 數量達60～300m2檢驗1次。 / 數量超過300m2時，每300m2加驗1次。