表1 高黏度改質瀝青規範
項 目	規範值
針入度（25℃,100g,5sec,0.1mm）	≧40
軟化點（℃）	≧80
延展性（15℃,1cm）	≧50
閃火點（℃）	≧260
薄膜加熱損失率（%）	≦0.6
薄膜熱損針入度殘留率（%）	≧65
韌性25℃, N．m( kgf．㎝ )	≧20（200）
黏結力25℃, N．m( kgf．㎝ )	≧15（150）
60℃黏度Pa．s( Poise )	≧20,000（200,000）

表2 粗粒料性質規範
試驗項目	規範值	試驗方法
洛杉磯磨損率（500轉，％）	≦30	CNS 490
扁長率（％） / 顆粒長度(最長軸)大於厚度(最短軸)3倍者 顆粒長度(最長軸)大於厚度(最短軸)5倍者	≦7 / ≦5	CNS 15171
吸水率（％）	≦2.0	CNS 488
內飽和表面乾比重	≧2.45	CNS 488
健度（5次循環，損失％） / 硫酸鈉	≦9	CNS 1167
破碎面（％） 一面 / 二面	100 / ≧90	CNS 15312

表3 細粒料性質規範
試驗項目	規範值	試驗方法
健度（5次循環，損失％） / 硫酸鈉	≦12	CNS 1167
液性限度（％）	≦25	CNS 5088
塑性指數（％）	N.P.	CNS 5088
含砂當量（％）	≧50	CNS 15346

表4 木質纖維規範
項 目	規範值
篩分析：纖維長度(mm) / 通過0.85mm（＃20）篩(%) / 通過0.425mm（＃40）篩(%) / 通過0.106mm（＃140）篩(%)	≦6 / 85±10 / 65±10 / 35±10
灰分含量(%)	18±5
pH值	7.5±1.0
吸油率(倍)	纖維質量之(5.0±1.0)
含水量(%)	≦5﹪（以質量計）

註：
1.篩分析是使用0.85mm、0.425mm、0.25mm、0.18mm、015mm及0.106mm等標準篩孔。取10公克纖維樣品，篩分析時每一標準篩需配合搖篩器及兩把尼龍毛刷輔助測定各篩通過率。
2.灰分含量是取2～3公克纖維樣品，置於坩鍋內精密秤重後，加熱到595℃～650℃至少2小時，在乾燥器內冷卻後，精密秤重。
3.pH值係取5公克具代表性之纖維加入100ml蒸餾水中，攪拌保持30分鐘後，測此溶液之pH值。
4.吸油率是取5公克具代表性之纖維浸入礦物油類（如煤油等）中至少5分鐘後，取出放入孔徑為0.5mm之篩網上濾乾，在搖篩10分鐘後，秤留篩重，計算纖維吸油之最大質量，以纖維自身質量之倍數表示。
5.含水量是取10公克具代表性之纖維在120℃烘箱內烘乾2小時後，測其水分損失量。
表5 礦物纖維規範
項 目	規範值
纖維長度（mm）	≦6
纖維厚度或直徑（mm）	≦0.005
散粒含量：通過0.25mm（＃60）篩（%） / 通過0.063mm（＃230）篩（%）	90±5 / 70±10

註：
1.纖維長度係由Bauer McNett分離器測得。
2.纖維厚度或直徑是由相位顯微鏡（Phase Contrast Microscope）測定至少200條纖維之平均值。
3.散粒含量是對照纖維狀材料的質量要求，依ASTM C612方法通過振動篩0.25mm及0.063mm所測得之含量。

表6 多孔隙瀝青混凝土規格表
試驗篩孔寬 / （mm）		通過試驗篩之重量百分率，%(標稱最大粒徑)
		19.0mm(3/4in)	12.5mm(1/2in)
25.0(1in)		100
19.0(3/4in)		95～100	100
12.5(1/2in)		64～84	90～100
9.5（3/8in）		—	—
4.75(No.4)		10～31	11～35
2.36(No.8)		10～20	10～20
1.18（No.16）		—	—
0.075 (No.200)		3～7	3～7
每層壓實厚度		≧4.0	≧3.0
配合設計基準	夯實次數(下/面)		50
	穩定值（kgf）		≧350
	流度值（0.25mm）		8～16
	空隙率（%）		15~25(目標值20%左右)
	垂流試驗（%）(AASHTO T305)		≦0.3
	肯塔堡(Cantabro)飛散試驗（%）(註1)		≦20
	滲透係數（cm∕sec）		≧0.01
	滯留強度指數（%）(註2)，或 / 抗張強度比(TSR，%）		≧80 / ≧75
	動態穩定值（次∕mm）(註3)		≧1500
	夯實次數(下/面)		50
瀝青含量(%，對混合料總重)			4.0~6.0

註:
1.依西班牙肯塔堡大學(Cantabria University)之肯塔堡飛散試驗(Cantabria Test)規定試驗。
2.
3.若需確認多孔隙瀝青混凝土之抗車轍變形能力時為之。

表7 壓路機滾壓速度（km/hr）
壓路機種類	初壓	複壓	終壓
靜壓鐵輪壓路機	1.5~3.0	2.5~5.0	2.5~5.0

表8　材料及施工成果之檢驗
名稱	檢驗項目	依據之方法	規範之要求	頻 率
多 孔 隙 瀝 青 混 凝 土	瀝青含量	CNS 15478或 AASHTO T164	每批抽驗結果與工程司核可之工作拌和公式(JMF)相差不得大於表9之規定。	鋪築前，依CNS 12388規定辦理取樣。 / 契約數量若未達100t，得免驗。 / 同一拌和廠商同一天供應之同一種瀝青混凝土數量視為同一批，每批至少抽驗2次，惟數量未達200t時得僅抽驗1次，各次之檢驗結果不互相平均，各次抽驗之代表數量則由監造單位依查驗時之現況認定。
	瀝青混合料抽油後篩分析試驗	CNS 15475或AASHTO T30
	滯留強度指數，或 / 抗張強度比(TSR）	馬歇爾穩定值法，或AASHTO T283	滯留強度指數≧80%，或 / TSR≧75%。	鋪築前，依CNS 12388規定辦理取樣。 / 每工程至少一次。 / 同一種瀝青混凝土規格，每15,000m2為一批（餘數未達7,500m²時併入前一檢驗單位辦理，餘數超過7,500m²時單獨作為一檢驗單位）。
	現場透水量	附錄一	>900 ml/15sec	配合厚度檢驗頻率辦理
	厚度	CNS 8755	契約圖說之規定厚度以上。	未滿1000 m2至少鑽取試體1個。 / 每增1000 m2鑽取試體1個。
	壓實度	CNS 12390	工地夯實試體密度基準法：每日出料均用馬歇爾夯壓方法在室內做3個試體之夯壓試驗求其平均密度做為基準值，現場任一工地鑽心試體所得壓實度規定如下： / (1)壓實度(%)=工地鑽心試體密度/基準值100% / (2)壓實度達97±3％者視為合格。 / 註:粒料之標稱最大粒徑在25mm以下時，須使用直徑100mm或更大之鑽頭；粒料之標稱最大粒徑大於25mm時，須使用直徑150mm之鑽頭。樣品鑽取之位置由工程司決定。
	平整度	於鋪面完成後依第02742章3.4.2款，以3m直規、高低式平坦儀或慣性剖面儀檢驗	SD 標準差： / (1)一般道路SD≦2.6mm合格 / (2)快速道路SD≦2.4mm合格 / IRI 檢驗值： / (1)一般道路IRI≦3.5m/Km合格 / (2)快速道路IRI≦3.20m m/Km合格 / 一般道路：設計速率＜80km/hr者。 / 快速道路：設計速率≧80km/hr者。	單向兩車道以下，抽驗一個車道。 / 單向三車道以上時，抽驗兩個車道。

表9 多孔隙瀝青混凝土粒料級配及瀝青含量許可差
試驗篩	重量百分率(％)
12.5mm(1/2in)以上	±8
9.5mm(3/8 in)	±6
4.75～1.18mm(No.4～No.16)	±4
0.60～0.15mm (No.30～No.100)	±3
0.075mm(No.200)	±2
瀝青含量%（對混合料總重）	±0.3

附錄一 多孔隙瀝青混凝土透水試驗（現場透水試驗法）
1.	適用範圍
(1)	適用於多孔隙瀝青混凝土及開放級配瀝青混凝土新鋪設壓實之路面滲流量測定，用以評估新鋪面之透水性能，供作工地品質控制作業。
(2)	適用於開放交通後，評估滲流量遞減程度，供作處理恢復鋪面透水性能之時機。
2.	儀器
(1)	現場透水試驗儀
如圖1所示者。
(2)	油性黏土
(3)	碼錶
精度0.1秒
(4)	清淨水
(5)	盛水容器
(6)	水管
圖1 現場透水試驗儀
3.	試驗方法
(1)	將路面測試點表面清除乾淨。
(2)	油性黏土搓成直徑約1cm，長度約50cm，將之圍繞在現場透水試驗儀底座內周緣，並壓緊在試驗點，防止流水滲出底座外周緣。圍繞之油性黏土不可量過，避免因過量而減少透水面積。
(3)	在儲水圓筒100ml及500ml刻畫處作一明顯標記。
(4)	關閉水閥，儲水圓筒注滿水。
(5)	全開水閥，當儲水圓筒內水降至100ml刻畫處按下碼錶t1，降至500ml刻畫處再按碼錶t2，則滲流400ml水需時t2-t1秒。
(6)	以上步驟共測試三次，各次測試間隔約需等一分鐘。
4.	計算
(1)	三次測試時間之平均值，及流量400ml依式1計算現場單位時間滲流量：
Q＝ （式1）
式中：Q＝現場滲流水量（ml/s）；
t＝三次測試滲流量400ml所需時間平均值（s）；
q＝滲流量400ml。
(2)	計算平均時間15秒之滲流水量（ml）由式2計之：
Q15＝15Q （式2）
式中：Q15＝平均時間15秒之滲流水量（ml/15秒）；
Q＝式1之計得之現象滲流水量。