2.1.1	混凝土規格
混凝土 / 28天抗壓 / 強度（fc'）	膠結材料最低用量 / （kg/m3）	坍度範圍（cm）	最大水膠比	粗粒料尺寸 / （mm）
80kgf/cm2	180	10.0~21.0	0.90	4.75～50
140kgf/cm2	215	10.0~18.0	0.71	4.75～50
175kgf/cm2	250	5.0~18.0	0.67	4.75～50
210kgf/cm2	300	5.0~21.0	0.59	4.75～37.5
245kgf/cm2	325	5.0~21.0	0.51	4.75～37.5
245kgf/cm2 / (水中澆置)	375	10.0~21.0	0.54	4.75～25
280kgf/cm2	360	5.0~21.0	0.45	4.75～25
280kgf/cm2 / (水中澆置)	400	10.0~21.0	0.50	4.75～25
315kgf/cm2	430	5.0~21.0	0.42	4.75～25
350kgf/cm2	450	5.0~21.0	0.40	4.75～25
420kgf/cm2	475	5.0~21.0	0.40	4.75～25
抗彎強度 / = 45kgf/cm2	350	0~7.5	0.40	4.75～50
註:1.本表僅供配比設計參考，實際材料用量仍應以配比設計結果為準。 / 2.膠結材料係指水泥及礦物摻料，惟礦物摻料之用量應參照本章之第2.1.6款規定。 / 3.坍度之許可差應參照本章之第3.3項規定。 / 4.80kgf/cm2僅限用於回填或基礎墊層。

2.1.2	水泥
CNS 61卜特蘭水泥種類及用途參考表
種類	用途
第Ⅰ型	一般構造物
第Ⅱ型	需抵抗中度硫酸鹽侵蝕者，如海灣、臨海、海中構造物等
第Ⅱ(MH)型	需抵抗中度硫酸鹽侵蝕及中度水合熱者，如地下構造物等
第Ⅲ型	需高度早期強度者，如緊急工程、需縮短工期之工程等
第Ⅳ型	需低度水合熱者，如巨積混凝土工程等
第Ⅴ型	需抵抗高度硫酸鹽侵蝕者，如海灣、海中構造物、污水下水道、溫泉及特殊環境之地下構造物等

CNS 15286水硬性混合水泥種類及用途參考表
種類	用途
IS(<70) / IP	一般構造物
IS(<70)(MS) / IP(MS)	需抵抗中度硫酸鹽侵蝕者，如海灣、臨海、海中構造物等
IS(<70)(MS-MH) / IP(MS-MH)	需抵抗中度硫酸鹽侵蝕及中度水合熱者，如地下構造物等
IP(LH)	需低度水合熱者，如巨積混凝土工程等
IS(<70)(HS) / IP(HS)	需抵抗高度硫酸鹽侵蝕者，如海灣、海中構造物、污水下水道、溫泉及特殊環境之地下構造物等

2.1.3	粒料
具損害混凝土品質物質	最大限值含量（重量百分比）
A. 土塊及易碎顆粒（以CNS 1171試驗法認定）
a. 使用於鋼筋混凝土構造物時	3.0
b. 使用於預力混凝土構造物時	2.0
B. 通過75μm篩之材料（CNS 491試驗法）	1.0
C.長扁片料（長徑大於短徑之5倍，或短徑大於厚度之5倍者）(CNS 15171試驗法)	10.0