名 稱	檢驗項目			依據之標準	規範之要求	頻 率
聚氯乙烯止水帶	比重			CNS 3896 K6384	1.40 以下	材料總長未達20m時，免檢驗。 / 材料總長達20～100m抽樣檢驗1組。 / 材料總長超過100m時，每100m加驗1組。 / 防洪牆、地下道、地下室等防水構造物及契約特別註明者，不論數量多寡均須送驗。
	硬度				70 Hs以上
	縱向抗拉強度				120 kgf/cm2以上
	縱向伸長率				250﹪以上
	剪力強度				100 kgf/cm2以上
	老化性		縱向抗拉強度變化率		+15~-10﹪
			縱向伸長變化率		±10﹪以內
			質量變化率		±10﹪以內
	耐藥品性	鹼液	縱向抗拉強度變化率		±20﹪以內
			縱向伸長變化率		±20﹪以內
			質量變化率		± 5﹪以內
		鹽水	縱向抗拉強度變化率		±10﹪以內
			縱向伸長變化率		±10﹪以內
			質量變化率		± 2﹪以內
橡膠止水帶	抗拉強度			ASTM D412	須符合契約圖說之要求
	破壞伸展量
	硬度			ASTM D2240