名 稱	檢驗項目	依據之標準	規範之要求	頻 率
7線鋼絞線(12.7mm）	對應0.2﹪永久伸長率之負載	CNS 3332 G3073	15,900 kgf以上	每批每種1次
	拉伸負載		18,700 kgf以上
	伸長率		3.5﹪以上
	線徑許可差		+0.4mm~-0.2mm
	心線與外層單線之線徑差		0.08mm 以上
	標稱截面積		98.71 mm2
	單位長度質量		774 kg/km
	鬆弛率		應符合CNS 3332 G3073之規定
	矽（Si）	CNS 3379 G3074	0.12~0.32﹪
	磷（P）		0.025﹪以下
	硫（S）		0.025﹪以下
	銅（Cu）		0.2﹪以下
鋼線（7mm）	對應0.2﹪永久伸長率之負載	CNS 3332 G3073	5,200 kgf以上
	拉伸負載		5,950 kgf以上
	最低拉力強度		155kgf/mm2
	伸長率		4.5﹪以上
	線徑許可差		±0.05mm
	標稱截面積		38.48 mm2
	單位長度質量		302 kg/km
	鬆弛率		應符合CNS 3332 G3073之規定
	矽（Si）	CNS 3379 G3074	0.12~0.32﹪
	磷（P）		0.025﹪以下
	硫（S）		0.025﹪以下
	銅（Cu）		0.2﹪以下