表1 礦物填縫料級配要求表
試驗篩	通過重量百分率（%）
No. 30（0.60 mm） / No. 50（0.30 mm） / No.200（0.075mm）	100 / 95～100 / 70～100

表2 密級配瀝青混凝土規格表(1)
密級配種類	25.0mm / (1in)	19.0mm / (3/4in)	12.5mm / (1/2in)	9.5mm / (3/8in)
適用層次	面層或底層		面層	面層或 / 整平層
每層壓實厚度（㎝）	6.0〜7.5	4.0〜6.5	2.5〜5.0	2.0〜5.0
試驗篩孔寬 ㎜	過 篩 重 量 百 分 率 （％）
50.0mm / （2in）
37.5mm / （1.5in）	100
25.0mm（1in）	90～100	100
19.0mm（3/4in）	－	90～100	100
12.5mm（1/2in）	56～80	－	90～100	100
9.5mm（3/8in）	－	56～80	－	90～100
4.75mm（No.4）	29～59	35～65	44～74	55～85
2.36mm（No.8）	19～45	23～49	28～58	32～67
1.18mm（No.16）	－	－	－	－
0.60mm（No.30）	－	－	－	－
0.30mm（No.50）	5～17	5～19	5～21	7～23
0.15mm（No.100）	－	－	－	－
0.075mm（No.200）	1～7	2～8	2～10	2～10
瀝青含量，%（以瀝青混合料之總重量計算）	3～9	4～10	4～11	5～12
附註：本表係參考ASTM D3515之規定。

表3 密級配瀝青混凝土規格表(2)
交通量 / (ESAL)		重級 / ＞106			中級 / 104~106		輕級 / ＜104
馬 / 歇 / 爾 / 配 / 合 / 設 / 計 / 基 / 準	註1註2設計基準	改良式	標準式		改良式	標準式	改良式	標準式
	打擊次數	112	75		75	50	52	35
	穩定值（kgf）	≧1838	≧817		≧1224	≧544	≧765	≧340
	流度（0.25㎜）	12〜21	8~14		12〜24	8~16	12〜27	8~18
	空隙率（％）	3~5			3~5		3~5
	註3滯留強度指數%	≧75
	粒料間空隙率 / （VMA，％）	見表4
	瀝青填充率 / （VFA，％）	65～75		65~78			70~80

註1.改良式為大粒徑馬歇爾改良法(6in試體模製)；標準式為馬歇爾法。
註2.級配種類為25.0mm (1in.)時，採用改良式馬歇爾配合設計基準。
註3.依照馬歇爾穩定值比值 (泡水60℃，24小時)/(標準試驗法)或AASHTO T283 方法求之。

表4 各種標稱最大粒徑對應之最小VMA值
標稱最大粒徑		最小VMA值
		設計空隙率(%)
mm	in	3.0	4.0	5.0
9.5	3/8	14.0	15.0	16.0
12.5	1/2	13.0	14.0	15.0
19.0	3/4	12.0	13.0	14.0
25.0	1.0	11.0	12.0	13.0

註：設計空隙率未在上列值時，以內插法求出VMA。

表5 粗、細粒料例行試驗
名稱	檢驗項目	依據之標準	規範之要求	頻率
冷堆粒料	篩分析	CNS 486	應符合契約圖說、本章「密級配瀝青混凝土粒料級配及瀝青含量表」之規定	每週1次
	含砂當量	AASHTO T176	45以上
熱粒料	篩分析	CNS 486	應符合契約圖說、本章「密級配瀝青混凝土粒料級配及瀝青含量表」之規定	每天至少1次

3.2.8	連續式拌和廠之特有設備
(3)	連續式拌和機
拌和時間（s）＝	拌和機之載重量（kg）
	拌和機出口量（kg／sec）

表6 瀝青參考溫度表
瀝青膠泥之種類及等級		瀝青溫度℃
原 / 始 / 黏 / 度 / 等 / 級	AC-2.5	115~140 / 120~145 / 120~155 / 130~165 / 130~170
	AC-5
	AC-10
	AC-20
	AC-40
薄膜烘箱試驗後殘餘瀝青黏滯度等級	AR-1000 / AR-2000 / AR-4000 / AR-8000	105~135 / 135~165 / 135~165 / 135~165
針 / 入 / 度 / 等 / 級	40~50	130~175 / 130~170 / 120~165 / 120~155 / 115~150
	60~70
	85~100
	120~150
	200~300