表1 IV型聚合物改質柏油之物理性質要求
試驗項目	品級	試驗方法
	IV-F
針入度，25℃，100g，5s，1/10mm(最小值)	35	CNS 10090
黏度，60℃，1s-1，poise(最小值)	8000	CNS 14248
黏度，135℃，cSt(最大值)	3000	CNS14249
閃點(克氏開口杯)，℃(最小值)	232	CNS 3775
三氯乙烯中溶解度，％(最小值)	99.0	CNS 10092
離析試驗(環與小球法)之頂段及底段 軟化點差值，℃	試驗紀錄	CNS 14184 CNS 2486
以滾動薄膜烘箱試驗(RTFOT)殘餘物進行試驗註
彈性回復率，25℃，10cm伸長，％(最小值)	70	CNS 14250 CNS 14184
針入度，4℃，200g，60s，1/10mm(最小值)	10	CNS 14250 / CNS 10090

註:亦可用薄膜烘箱(TFOT)試驗CNS 14937，但應以滾動薄膜烘箱(RTFOT)試驗作為爭議解決之試驗法

表2 壓路機滾壓速度（公里/小時）
壓路機類型	初壓	複壓	終壓
靜壓鐵輪壓路機	1.5~3.0	2.5~5.0	2.5~5.0
振動壓路機	1.5~5.0 / (靜壓)	4.0~5.0 / (振壓)	2.0~5.0 / (靜壓)

註:振動壓路機之靜壓係指關閉振動裝置以靜壓方式執行

表3　材料及施工成果之檢驗
名 稱	檢驗項目	依據之方法	規範之要求	頻 率
改質瀝青混凝土	瀝青含量	CNS 15478或 AASHTO T164	每批抽驗結果與工程司核可之工作拌和公式(JMF)相差不得大於下列之規定。 / 瀝青含量之允許誤差在±0.5%以內者 / 瀝青混合料抽油後篩分析試驗 / (1)12.5mm（1/2in）以上之容許差在±8%以內者 / (2)9.5mm（3/8in）及4.75mm（No.4）之容許差在±7%以內者 / (3)2.36mm（No.8）及1.18mm（No.16）之容許差在±6%以內者 / (4)0.6mm（No.30）及0.3mm（No.50）之容許差在±5%以內者 / (5)0.075mm（No.200）之容許差在±3%以內者	鋪築前，依CNS 12388規定辦理取樣。 / 契約數量若未達100t，得免驗。 / 同一拌和廠商同一天供應之同一種瀝青混凝土數量視為同一批，每批至少抽驗2次，惟數量未達200t時得僅抽驗1次，各次之檢驗結果不互相平均，各次抽驗之代表數量則由監造單位依查驗時之現況認定。
	瀝青混合料抽油後篩分析試驗	CNS 15475或AASHTO T30
	厚度	CNS 8755	契約圖說之規定厚度以上。	未滿1000 m2至少鑽取試體1個。 / 每增1000 m2鑽取試體1個。
	壓實度	CNS 12390	工地夯實試體密度基準法：每日出料均用馬歇爾夯壓方法在室內做3個試體之夯壓試驗求其平均密度做為基準值，值，現場任一工地鑽心試體所得壓實度規定如下： / (1)壓實度(%)=工地鑽心試體密度/基準值100% / (2)8M寬以上主要道路:壓實度達95%以上者視為合格。 / (3)未滿8M寬道路: 壓實度達93%以上者視為合格。 / 註:粒料之標稱最大粒徑在25mm以下時，須使用直徑100mm或更大之鑽頭；粒料之標稱最大粒徑大於25mm時，須使用直徑150mm之鑽頭。樣品鑽取之位置由工程司決定。
	平整度	於鋪面完成後依第02742章3.4.2款，以3m直規、高低式平坦儀或慣性剖面儀檢驗	SD 標準差： / (1)一般道路SD≦2.6mm合格 / (2)快速道路SD≦2.4mm合格 / IRI 檢驗值： / (1)一般道路IRI≦3.5m/Km合格 / (2)快速道路IRI≦3.20m m/Km合格 / 一般道路：設計速率＜80km/hr者。 / 快速道路：設計速率≧80km/hr者。	單向兩車道以下，抽驗一個車道。 / 單向三車道以上時，抽驗兩個車道。